Группа  Ж14

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

РУБЕРОИД

Технические условия

Ruberoid. Specifications

ОКП 57 7400

Дата введения 1995-01-01

1 РАЗРАБОТАН Научно-производственным объединением «Полимерстройматериалы» Российской Федерации

ВНЕСЕН Госстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993 г.

За принятие голосовали:

| #G0Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Кыргызская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан | Госстрой Азербайджанской Республики Госупрархитектуры Республики Армения Госстрой Республики Беларусь Минстрой Республики Казахстан Госстрой Кыргызской Республики Минархстрой Республики Молдова Госстрой России Госстрой Республики Таджикистан |

3 ВЗАМЕН ГОСТ 10923-82

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на рубероид - рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый путем пропитки кровельного картона нефтяными битумами с последующим нанесением на обе стороны полотна покровного состава, состоящего из смеси покровного битума и наполнителя, и посыпки.

Требования настоящего стандарта, изложенные в разделах 3-8*, являются обязательными.

__________

* Внесена поправка (ИУС N 9 1995 г.).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и технические условия*:

| #G0 ГОСТ 12.1.044-89 (СТ СЭВ 4831-84, СТ СЭВ 6219-88, СТ СЭВ 6527-88, ИСО 4589-84) | Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. |
| --- | --- |
| ГОСТ 2551-75 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование |
| ГОСТ 2678-87 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний |
| ГОСТ 8736-85 | Песок для строительных работ. Технические условия |
| ГОСТ 9548-74 | Битумы нефтяные кровельные. Технические условия |
| ГОСТ 21235-75 | Тальк и талькомагнезит молотые. Технические условия |
| ГОСТ 26627-85 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Правила приемки |
| ТУ 21-22-15 | Посыпка крупнозернистая для мягкой кровли |
| ТУ 21-27-84 | Посыпка крупнозернистая цветная для рубероида с применением фосфатного связующего |

_________

* Внесена поправка (ИУС N 9 1995 г.).

3 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

3.1. В зависимости от марки картона, назначения и вида посыпки рубероид подразделяют на марки, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| #G0Марка рубероида | Марка картона | Основное назначение | Вид посыпки |
| --- | --- | --- | --- |
| РКК-400 РКК-350 | 400 350 | Для верхнего слоя кровельного ковра | Крупнозернистая с лицевой стороны и пылевидная или мелкозернистая с нижней стороны полотна |
| РКЦ-400 | 400 | То же | Крупнозернистая цветная с лицевой стороны и пылевидная или мелкозернистая с нижней стороны полотна |
| РКП-350 | 350 | Для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем и нижних слоев кровельного ковра; для рулонной гидроизоляции строительных конструкций | Пылевидная или мелкозернистая с обеих сторон полотна, или мелкозернистая с лицевой стороны и пылевидная с нижней стороны полотна* |
| РПП-300 | 300 | Для нижних слоев кровельного ковра | То же |
| РПЭ-300 | 300 | То же | » |

__________

* Внесена поправка (ИУС N 4 1997 г.).

3.2. Рубероид выпускают в рулонах шириной 1000, 1025 и 1050 мм. Предельное отклонение по ширине полотна ±5 мм.

Общая площадь рулона рубероида марок РКК-400, РКЦ-400 и РКК-350 должна быть (10,0±0,5) кв.м, РКП-350 - (15,0±0,5) кв.м, РПП-300 и РПЭ-300 - (20,0±0,5) кв.м.

Допускается по согласованию с потребителем выпуск рулонов другой ширины и площади.

Справочная масса рулона рубероида различных марок приведена в приложении А.

3.3. Условное обозначение рубероида в технической документации и при заказе должно состоять из слова «Рубероид», обозначений марки рубероида и настоящего стандарта.

Пример условного обозначения рубероида марки РКК-400:

Рубероид РКК-400 ГОСТ 10923-93

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Характеристики (свойства)

4.1.1. Рубероид должен соответствовать требованиям  настоящего стандарта и изготовляться по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.

4.1.2. Полотно рубероида не должно иметь трещин, дыр, разрывов и складок.

На кромках (краях) полотна рулона не допускается более двух надрывов длиной от 15 до 30 мм. Надрывы свыше 30 мм не допускаются.

4.1.3. Полотно рубероида должно быть плотно намотано в рулоне и не слипаться. Торцы рулона должны быть ровными. Допускаются выступы на торцах рулона высотой не более 15 мм.

4.1.4. В партии не допускается более 5% составных рулонов, а в одном составном рулоне - более двух полотен рубероида. Длина меньшего из полотен в рулоне должна быть не менее 3 м.

4.1.5. Покровный состав должен быть нанесен на обе стороны по всей поверхности полотна сплошным слоем.

4.1.6. Крупнозернистая или цветная посыпка должна быть нанесена на лицевую поверхность рубероида марок РКК-400, РКЦ-400 и РКК-350 сплошным слоем.

Нижняя поверхность рубероида марок РКК-400, РКЦ-400 и РКК-350 и обе поверхности рубероида марок РКП-350, РПП-300 и РПЭ-300 должны иметь пылевидную или мелкозернистую посыпку.

4.1.7. Рубероид марок РКК-400, РКЦ-400 и РКК-350 должен иметь с одного края лицевой поверхности вдоль всего полотна непосыпанную кромку шириной (85±15) мм.

4.1.8. Картонная основа рубероида должна быть пропитана битумом по всей толщине полотна. В разрезе рубероид должен быть черным с коричневым оттенком, без светлых прослоек непропитанного картона.

4.1.9. Качественные показатели рубероида в зависимости от марки должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| #G0 Наименование | Норма для рубероида марок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателя | РКК-400 РКЦ-400 | РКК-350 | РКП-350 | РПП-300 | РПЭ-300 |
| Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), не менее | 333 (34) | 313 (32) | 274 (28) | 216 (22) | 225 (23) |
| Масса покровного состава, г/кв.м, не менее | 800 | 800 | 800 | 500 | 600 |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Потеря посыпки, г/образец, не более | 3,0*/2,0** | 3,0 | - | - | - |
| _________ * Для марки РКК-400 ** Для марки РКЦ-400 |  |  |  |  |  |

4.1.10. Рубероид должен быть гибким. При испытании образца рубероида марки РПЭ-300 на брусе с закруглением радиусом (25,0±0,2) мм при температуре (271±1) К [минус (2±1) град.С] и всех остальных марок рубероида при температуре (278±1) К [(5±1) град.С] на лицевой поверхности образца не должно быть трещин.

4.1.11. Рубероид должен быть теплостойким. При испытании при температуре (353±2) К [(80±2) град.С] в течение не менее 2 ч на поверхности образца не должно быть вздутий и следов перемещения покровного слоя.

4.1.12. Рубероид должен быть водонепроницаемым. При испытании при давлении не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/кв.см) в течение не менее 72 ч на поверхности образца не должно быть признаков проникания воды.

4.1.13. Рубероид, РКЦ-400 должен быть цветостойким. При испытании образца в течение не менее 2 ч не должно быть изменения цвета посыпки.

4.1.14. Материалы, применяемые для изготовления рубероида, должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления рубероида, указаны в приложении Б.

4.2. Упаковка и маркировка

Упаковка и маркировка рубероида - по #M12291 5200224ГОСТ 2551#S.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Рубероид относят к группе горючих материалов в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

5.2. Рубероид не должен выделять в атмосферный воздух вредные химические вещества в количествах, превышающих допустимый уровень выделений, приведенный в таблице 3.

Таблица 3

| #G0Наименование вредного химического вещества | ПДКсс, мг/куб.м |
| --- | --- |
| Пентан | 25,0 |
| Гексан | 60,0 |
| Углеводороды суммарное значение | 1,5* |
| n - Ксилол | 0,2 |
| о - Ксилол | 0,2 |
| Сероуглерод | 0,005 |
| _________ * Для бензина |  |

5.3. В случае загорания битума, покровного состава или рубероида следует применять следующие средства пожаротушения: кислотный огнетушитель, асбестовое полотно, кошму, специальные порошки.

Категорически запрещается тушить водой.

6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1. Правила приемки рубероида - по ГОСТ 26627.

Размер партии устанавливают в количестве не более 5000 рулонов.

6.2. Водонепроницаемость и водопоглощение следует определять не реже одного раза в месяц и при изменении сырьевых компонентов, концентрации вредных химических веществ, выделяющихся из рубероида, - не реже одного раза в год и при изменении сырьевых компонентов*.

___________

* Внесена поправка (ИУС N 8 1995 г.).

7 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Методы испытаний рубероида - по ГОСТ 2678, определение концентраций вредных химических веществ, выделяющихся из рубероида, проводят по действующим методическим указаниям*.

___________

* Внесена поправка (ИУС N 8 1995 г.).

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение рубероида - по #M12291 5200224ГОСТ 2551#S.

Срок хранения рубероида - 12 мес со дня изготовления.

По истечении срока хранения рубероид должен быть проверен на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия pубepoид может быть использован по назначению.

9 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рубероид должен применяться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами [2, 3].

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(информационное)

Справочная масса рулона рубероида

| #G0 Марка рубероида | Справочная масса рулона, кг |
| --- | --- |
| РКК-400 | 28 |
| РКЦ-400 | 30 |
| РКК-350 | 27 |
| РКП-350 | 26 |
| РПП-300 | 26 |
| РПЭ-300 | 28 |

Отклонение от справочной массы не является браковочным признаком. Справочная масса рассчитана для рубероида с крупнозернистой и пылевидной посыпкой

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рекомендуемое

Сырье и материалы, применяемые для изготовления рубероида

#G1

Битумы нефтяные кровельные                              по ГОСТ 9548

Картон кровельный	                                     по действующей

технической

документации*

__________

#G0* Внесена поправка (ИУС N 9 1995 г.). Поправка внесена юридическим бюро "Кодекс"

#G1

Тальк и талькомагнезит                                  по ГОСТ 21235

Посыпка крупнозернистая цветная для рубероида

с применением фосфатного связующего                     по ТУ 21-27-84

Посыпка крупнозернистая для мягкой кровли               по ТУ 21-22-15

Песок для строительных работ                            по ГОСТ 8736

#G0

Другое сырье или материалы - по нормативной документации по стандартизации, утвержденной в установленном порядке, в соответствии с технологическим регламентом на производство рубероида.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(информационное)

Библиография

1 Исключен*

___________

* ИУС N 8 1995 г.

#G0

2 #M12293 0 871001076 3704477087 101 1653366516 2685059051 3363248087 4294967268 584910322 4058189410СНиП II-26-76#S. Строительные нормы и правила. Часть 1. Нормы проектерования. Глава 26. Кровли

3 #M12291 871001187СНиП 3.04.01-87#S. Изоляционные и отделочные покрытия

Текст документа сверен по:

официальное издание

Минск: Издательство стандартов,

1994