Группа Ж 01

#G1

#G0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции

Строительство

ИЗДЕЛИЯ ПАРКЕТНЫЕ

Номенклатура показателей

Quality ratings sustem. Building. Parquet

articles. Nomenclature of characteristics

ОКП 59 6180

Дата введения 1983-07-01

#G1

#G0ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАН

Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при   Госстрое СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. Б. Колмакова (руководитель темы); В. В. Кислый, канд. техн. наук; А. В. Крюкова; В. Д. Луценко; В. Р. Радкевич; В. А. Маслак; В. М. Харченко; И. Ф. Розора; М. А. Хромов; Г. В. Левушкин

ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

Зам. министра В. М. Венцлавский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 10 января 1983 г. N 4

Настоящий стандарт распространяется на паркетные изделия (штучный паркет, мозаичный паркет, паркетные доски, паркетные щиты) и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативно-технических документов;

выборе оптимального варианта новых изделий;

аттестации изделий, прогнозировании и планировании их качества;

разработке систем управления качеством;

представлении отчетности и информации о качестве.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами, техническими условиями и другими нормативно-техническими документами на паркетные изделия.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества паркетных изделий по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в табл. 1.

#G1                                                           Таблица 1

| #G1 Наименования критерия, показателя качества и единицы измерения | Условное обозначение показателя качества |
| --- | --- |
| 1. ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 1.1. Показатели назначения 1.1.1. Истираемость | - |
| 1.1.2. Статистическая твердость (сопротивление продавливанию), мм |  |
| 1.1.3. Предел прочности при статическом изгибе, МПа (кгс/кв.см) 1.1.4. Прогиб (просадка), мм | - |
| 1.1.5. Ударная твердость, Дж/кв.см | - |
| 1.1.6. Порода древесины 1.1.7. Биостойкость,% |  |
| 1.1.8. Водостойкость клеевого соединения, % |  |
| 1.2. Показатели надежности | - |
| 1.2.1. Срок службы паркетного изделия, год 1.2.2. Срок службы лакокрасочного покрытия, год | - |
| 1.2.3. Гарантийный срок хранения, год | - |
| 1.3. Показатели уровня исполнения | - |
| 1.3.1. Предельные отклонения от: |  |
| 1.3.1.1. номинальных размеров деталей, изделий, мм | - |
| 1.3.1.2. параллельности плоскостей, мм |  |
| 1.3.1.3. перпендикулярности, мм/м 1.3.1.4. плоскостности продольной, поперечной (покоробленность), мм/м |  |
| 1.3.2. Номинальные размеры зазоров между планками или квадратами шпона, мм | - |
| 1.3.3. Влажность, % |  |
| 1.3.4. Шероховатость поверхности, мкм |  |
| 1.3.5. Предел прочности клеевого соединения при испытании на отрыв, МПа (кгс/кв.см) |  |
| 1.3.6. Предел прочности клеевого соединения при скалывании, МПа (кгс/кв.см) |  |
| 1.3.7. Толщина лакокрасочного покрытия, мкм | - |
| 1.3.8. Нормы ограничения пороков древесины и об- работки | - |
| 1.3.9. Адгезия лакокрасочного покрытия, балл | - |
| 1.4. Показатели технологичности |  |
| 1.4.1. Удельная трудоемкость изготовления изде- лия, |  |
| 1.4.2. Удельная материалоемкость: древесины и древесных материалов, куб.м/кв.м(кв.м/кв.м); клеевых и лакокрасочных материалов, г/кв.м; вспомогательных материалов, руб/кв.м |  |
| 1.4.3. Удельный расход материалов: древесины, древесных плит и шпона, куб.м/кв.м(кв.м/кв.м); клеевых и лакокрасочных, г/кв.м; вспомогательных, руб/кв.м |  |
| 1.4.4. Удельная энергоемкость изготовления изде- лия, кВтщч/кв.м 1.5. Показатели транспортабельности |  |
| 1.5.1. Удельная трудоемкость упаковки, |  |
| 1.5.2. Удельная стоимость материала упаковки, руб/кв.м |  |
| 1.5.3. Коэффициент сохраняемости после транспор- тирования #G0 | #G1 |
| 1.6. Эргономические показатели | - |
| 1.6.1. Коэффициент трения (скользкость) | - |
| 1.6.2. Уровень токсичности материалов, мг/куб.м воздуха | - |
| 1.6.3. Стойкость к загрязнению | - |
| 1.7. Эстетические показатели |  |
| 1.7.1. Художественное и цветное решение изделия |  |
| 1.7.2. Внешний вид лакокрасочного покрытия, класс 2. ПОКАЗАТЕЛИ СТАБИЛЬНОСТИ КАЧЕСТВА | - |
| 2.1. Среднее квадратическое отклонение значений (размеров, влажности, шероховатости, предела проч- ности клеевого соединения при испытании на отрыв, предела прочности при скалывании, толщины лакокра- сочного покрытия) |  |
| 2.2. Коэффициент стабильности технологических операций и процесса, доли единицы |  |
| 2.3. Удельная стоимость зарекламированной продук- ции, руб./т·кв.м |  |
| 2.4. Процент брака,% 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ | - |
| 3.1. Удельная технологическая себестоимость изде- лия, руб./кв.м |  |
| 3.2. Рентабельность, % |  |
| 3.3. Годовой народнохозяйственный экономический эффект, руб./кв.м 4. ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ | #G0 |
| #G1 4.1. Патентная чистота | #G0 |
| #G1 4.2. Патентная защита | #G0 |
| #G1 4.3. Наличие экспорта #G0 |  |

1.2. Для отдельных видов паркетных изделий при соответствующем обосновании могут применяться дополнительно другие показатели качества.

1.3. Термины и определения показателей качества паркетных изделий и методы их оценки приведены в справочном приложении.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Показатели качества, указанные в табл. 1 под номерами 1.1.1; 1.1.2; 1.1.5; 1.1.6; 1.2.1; 1.2.3; 1.3.1.1-1.3.1.3; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.8; 1.4.1-1.4.4; 1.5.1-1.5.3; 1.6.1-1.6.3; 2.1-2.4; 3.1-3.3; 4.1-4.3, являются общими для всех видов паркетных изделий.

Применяемость специализированных показателей качества в зависимости от вида паркетных изделий приведена в табл. 2.

#G1                                                           Таблица 2

+----------------------------------------------------------+

¦    Номер   ¦  Штучный ¦ Мозаичный ¦ Паркетные¦ Паркетные ¦

¦ показателя ¦  паркет  ¦   паркет  ¦   доски  ¦    щиты   ¦

¦  качества  ¦          ¦           ¦          ¦           ¦

¦  по табл.1 ¦          ¦           ¦          ¦           ¦

+------------+----------+-----------+----------+-----------¦

¦  1.1.3     ¦     -    ¦     -     ¦     +    ¦     +     ¦

¦            ¦          ¦           ¦          ¦           ¦

¦  1.1.4     ¦     -    ¦     -     ¦     +    ¦     +     ¦

¦            ¦          ¦           ¦          ¦           ¦

¦  1.1.7     ¦     -    ¦     -     ¦     +    ¦     +     ¦

¦            ¦          ¦           ¦          ¦           ¦

¦  1.1.8     ¦     -    ¦     -     ¦     +    ¦     +     ¦

¦            ¦          ¦           ¦          ¦           ¦

¦  1.2.2     ¦     -    ¦     -     ¦     +    ¦     +     ¦

¦            ¦          ¦           ¦          ¦           ¦

¦  1.3.1.4   ¦     +    ¦     -     ¦     +    ¦     +     ¦

¦            ¦          ¦           ¦          ¦           ¦

¦  1.3.2     ¦     -    ¦     +     ¦     +    ¦     +     ¦

¦            ¦          ¦           ¦          ¦           ¦

¦  1.3.5     ¦     -    ¦     -     ¦     +    ¦     +     ¦

¦            ¦          ¦           ¦          ¦           ¦

¦  1.3.6     ¦     -    ¦     -     ¦     -    ¦     +     ¦

¦            ¦          ¦           ¦          ¦           ¦

¦  1.3.7     ¦     -    ¦     -     ¦     +    ¦     +     ¦

¦            ¦          ¦           ¦          ¦           ¦

¦  1.3.9     ¦     -    ¦     -     ¦     +    ¦     +     ¦

¦            ¦          ¦           ¦          ¦           ¦

¦  1.7.1     ¦     -    ¦     +     ¦     +    ¦     +     ¦

¦            ¦          ¦           ¦          ¦           ¦

¦  1.7.2     ¦     -    ¦     -     ¦     +    ¦     +     ¦

+----------------------------------------------------------+

#G0Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "-" неприменяемость показателей для соответствующих видов паркетных изделий.

#G1  2.2. Применяемость  показателей  качества  по  видам   решаемых

задач согласно ГОСТ 4.200-78 приведена в табл. 3.

Таблица 3

+--------------------------------------------------------------------------+

¦         Номер      ¦             Основные виды решаемых задач            ¦

¦      показателя    +-----------------------------------------------------¦

¦       качества     ¦  Конструиро-  ¦ Разработка ¦ Аттестация ¦ Управление¦

¦       по табл.1    ¦  вание изде-  ¦ стандартов,¦            ¦ качеством ¦

¦                    ¦      лий      ¦ ТУ, СНиП   ¦            ¦           ¦

+--------------------+---------------+------------+------------+-----------¦

¦ 1.1.1-1.1.5, 1.1.7 ¦       +       ¦     ±      ¦     -      ¦     ±     ¦

¦                    ¦               ¦            ¦            ¦           ¦

¦    1.1.6, 1.1.8    ¦       +       ¦     +      ¦     +      ¦     +     ¦

¦                    ¦               ¦            ¦            ¦           ¦

¦    1.2.1, 1.2.2    ¦       +       ¦     ±      ¦     -      ¦     -     ¦

¦                    ¦               ¦            ¦            ¦           ¦

¦                    ¦               ¦            ¦            ¦           ¦

¦        1.2.3       ¦       +       ¦     +      ¦     +      ¦     +     ¦

¦                    ¦               ¦            ¦            ¦           ¦

¦     1.3.1-1.3.9    ¦       +       ¦     +      ¦     +      ¦     +     ¦

¦                    ¦               ¦            ¦            ¦           ¦

¦ 1.4.1,1.4.3, 1.4.4 ¦       +       ¦     -      ¦     +      ¦     +     ¦

¦                    ¦               ¦            ¦            ¦           ¦

¦        1.4.2       ¦       +       ¦     -      ¦     -      ¦     -     ¦

¦                    ¦               ¦            ¦            ¦           ¦

¦     1.5.1-1.5.3    ¦       +       ¦     -      ¦     +      ¦     +     ¦

¦                    ¦               ¦            ¦            ¦           ¦

¦     1.6.1-1.6.3    ¦       +       ¦     ±      ¦     ±      ¦     ±     ¦

¦                    ¦               ¦            ¦            ¦           ¦

¦     1.7.1-1.7.2    ¦       +       ¦     +      ¦     +      ¦     +     ¦

¦                    ¦               ¦            ¦            ¦           ¦

¦         2.1        ¦       +       ¦     +      ¦     +      ¦     +     ¦

¦                    ¦               ¦            ¦            ¦           ¦

¦       2.2-2.3      ¦       -       ¦     -      ¦     +      ¦     +     ¦

¦                    ¦               ¦            ¦            ¦           ¦

¦         2.4        ¦       -       ¦     ±      ¦     -      ¦     +     ¦

¦                    ¦               ¦            ¦            ¦           ¦

¦       3.1-3.3      ¦       +       ¦     -      ¦     +      ¦     +     ¦

¦                    ¦               ¦            ¦            ¦           ¦

¦       4.1-4.2      ¦       +       ¦     +      ¦     +      ¦     -     ¦

¦                    ¦               ¦            ¦            ¦           ¦

¦         4.3        ¦       ±       ¦     -      ¦     +      ¦     ±     ¦

+--------------------------------------------------------------------------+

#G0Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "-" неприменяемость, знак "±" - ограниченную применяемость данного показателя при решении конкретной задачи.

2.3. Показатели качества, установленные настоящим стандартом, но не предусмотренные действующими нормативно-техническими документами на паркетные изделия, должны вводиться в них при пересмотре (при наличии разработанных и утвержденных методов их оценки, определений терминов и условных обозначений).

#G1ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

#G0ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПАРКЕТНЫХ

ИЗДЕЛИЙ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ

#G1+-------------------------------------------------------------------------------+

¦          Термин       ¦          Определение           ¦ Метод оценки         ¦

+-----------------------+--------------------------------+----------------------¦

¦ 1. Истираемость       ¦  Изменение размеров, формы и   ¦  Отсутствует         ¦

¦                       ¦массы  паркетного изделия, воз- ¦                      ¦

¦                       ¦никающее от разрушения поверх-  ¦                      ¦

¦                       ¦ностного слоя при трении        ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 2. Статическая твер-  ¦  По ГОСТ 23431-79              ¦  По ГОСТ 16483.17-81 ¦

¦дость (сопротивление   ¦                                ¦                      ¦

¦продавливанию)         ¦                                ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 3. Предел прочности   ¦           То же                ¦  По ГОСТ 16483.3-73  ¦

¦при статическом изгибе ¦                                ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 4. Прогиб (просадка)  ¦  Отклонение от прямолинейности ¦  По СНиП III-В.14-72 ¦

¦                       ¦в плоскости паркетного изделия  ¦                      ¦

¦                       ¦под действием сосредоточенной   ¦                      ¦

¦                       ¦нагрузки                        ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 5. Ударная твердость  ¦  По ГОСТ 23431-79              ¦  По ГОСТ 16483.16-81 ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 6. Биостойкость       ¦  Стойкость паркетного изделия  ¦  По ГОСТ 16712-71    ¦

¦                       ¦к разрушению биологическими     ¦                      ¦

¦                       ¦агентами                        ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 7. Водостойкость      ¦  Стойкость клеевого соединения ¦  По ГОСТ 17005-71    ¦

¦клеевого соединения    ¦к поглощению воды при выдержива-¦                      ¦

¦                       ¦нии образцов в воде и кипячении ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 8. Срок службы пар-   ¦  По ГОСТ 13377-75              ¦  Отсутствует         ¦

¦кетного изделия        ¦                                ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 9. Срок службы лако-  ¦  По ГОСТ 9.072-77              ¦     То же            ¦

¦красочного покрытия    ¦                                ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 10. Гарантийный       ¦  По ГОСТ 22352-77              ¦  По ГОСТ 22352-77    ¦

¦срок хранения          ¦                                ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 11. Предельные        ¦  По СТ СЭВ 145-75              ¦  По ГОСТ 862.1-76,   ¦

¦отклонения             ¦                                ¦     ГОСТ 862.2-76,   ¦

¦                       ¦                                ¦     ГОСТ 862.3-77,   ¦

¦                       ¦                                ¦     ГОСТ 862.4-77,   ¦

¦                       ¦                                ¦     ГОСТ 6449-76     ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 12. Номинальные раз-  ¦  По СТ СЭВ 145-75              ¦     ГОСТ 862.2-76,   ¦

¦меры зазоров между     ¦                                ¦     ГОСТ 862.3-77,   ¦

¦планками или квадрами  ¦                                ¦     ГОСТ 862.4-77    ¦

¦шпона                  ¦                                ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 13. Влажность         ¦  По ГОСТ 23431-79              ¦  По ГОСТ 16588-79    ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 14. Шероховатость     ¦  По ГОСТ 7016-75               ¦  По ГОСТ 15612-78    ¦

¦поверхности            ¦                                ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 15. Предел прочности  ¦  Максимальная величина напря-  ¦  По ГОСТ 862.3-77    ¦

¦клеевого соединения    ¦жений, предшествующая разру-    ¦                      ¦

¦при испытании на отрыв ¦шению клеевого соединения, при  ¦                      ¦

¦                       ¦испытании на отрыв              ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 16. Предел прочности  ¦  Максимальная величина напря-  ¦  По ГОСТ 9624-72     ¦

¦клеевого  соединения   ¦жений, предшествующая разру-    ¦                      ¦

¦при скалывании         ¦шению клеевого соединения, при  ¦                      ¦

¦                       ¦испытании на скалывание         ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 17. Толщина лакокра-  ¦              -                 ¦  По ГОСТ 13639-75    ¦

¦сочного покрытия       ¦                                ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 18. Нормы ограничения ¦              -                 ¦  По ГОСТ 862.1-76,   ¦

¦пороков древесины и    ¦                                ¦     ГОСТ 862.2-76,   ¦

¦обработки              ¦                                ¦     ГОСТ 862.3-77,   ¦

¦                       ¦                                ¦     ГОСТ 862.4-77    ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 19. Адгезия лакокра-  ¦  По ГОСТ 9.072-77              ¦  По ГОСТ 15140-78    ¦

¦сочного покрытия       ¦                                ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 20. Удельная трудо-   ¦  По ГОСТ 18831-73              ¦  По отраслевой НТД   ¦

¦емкость изготовления   ¦                                ¦                      ¦

¦изделия                ¦                                ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 21. Удельная материа- ¦  По ГОСТ 18831-73              ¦         То же        ¦

¦лоемкость              ¦                                ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 22. Удельный расход   ¦  Количество материала, необхо- ¦          -"-         ¦

¦материалов             ¦димое для изготовления 1 кв.м   ¦                      ¦

¦                       ¦паркетного изделия              ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 23. Удельная трудо-   ¦  Отношение средней трудоемкости¦          -"-         ¦

¦емкость упаковки       ¦технологических операций упаков-¦                      ¦

¦                       ¦ки паркетного изделия к его     ¦                      ¦

¦                       ¦учетной единице                 ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 24. Удельная стои-    ¦  Отношение средней стоимости   ¦          -"-         ¦

¦мость упаковки         ¦материалов для   упаковки       ¦                      ¦

¦                       ¦паркетного изделия к его учет-  ¦                      ¦

¦                       ¦ной единице                     ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 25. Коэффициент сохра-¦  Доли паркетных изделий, сохра-¦  По РД 50-149-79     ¦

¦няемости после транс-  ¦нивших свои свойства в заданных ¦                      ¦

¦портирования           ¦пределах после транспортирования¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 26. Коэффициент тре-  ¦  По ГОСТ 23.002-78             ¦  Отсутствует         ¦

¦ния (скользкость)      ¦                                ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 27. Уровень токсично- ¦  Предельно допустимое количест-¦  По ГОСТ 12.1.005-76 ¦

¦сти материалов         ¦во вредных химических веществ,  ¦                      ¦

¦                       ¦выделяемое материалами в окружа-¦                      ¦

¦                       ¦ющую среду                      ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 28. Стойкость к за-   ¦                 -              ¦  Отсутствует         ¦

¦грязнению              ¦                                ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 29. Художественное и  ¦  Гармоническое единство частей ¦  Отсутствует         ¦

¦цветовое решение пар-  ¦и  целого  изделия, выраженное  ¦                      ¦

¦кетного изделия        ¦во взаимосвязи цветовых сочета- ¦                      ¦

¦                       ¦ний с декоративными свойствами  ¦                      ¦

¦                       ¦материалов                      ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 30. Внешний вид лако- ¦                -               ¦  По #M12291 9055767ГОСТ 24404-80#S    ¦

¦красочного покрытия    ¦                                ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 31. Среднее квадрати- ¦  По ГОСТ 15893-77              ¦  По ГОСТ 15893-77    ¦

¦ческое отклонение      ¦                                ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 32. Коэффициент ста-  ¦  Величина, характеризующая     ¦  По отраслевой НТД   ¦

¦бильности технологи-   ¦свойство технологической опера- ¦                      ¦

¦ческих операций (про-  ¦ции (процесса) обеспечивать из- ¦                      ¦

¦цесса)                 ¦готовление деталей (изделий) в  ¦                      ¦

¦                       ¦течение определенного времени в ¦                      ¦

¦                       ¦соответствии с требованиями НТД ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 33. Удельная техно-   ¦  По ГОСТ 18831-73              ¦  По отраслевой НТД   ¦

¦логическая себестои-   ¦                                ¦                      ¦

¦мость изделия          ¦                                ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 34. Патентная чистота ¦  Степень воплощения в изделии  ¦  По РД 50-149-79     ¦

¦                       ¦технических решений, способству-¦                      ¦

¦                       ¦ющих его беспрепятственной реа- ¦                      ¦

¦                       ¦лизации в СССР и за рубежом     ¦                      ¦

¦                       ¦                                ¦                      ¦

¦ 35. Патентная защита  ¦  Степень защиты изделия автор- ¦       То же          ¦

¦                       ¦скими свидетельствами в СССР и  ¦                      ¦

¦                       ¦патентами в странах предполага- ¦                      ¦

¦                       ¦емого экспорта или продажи ли-  ¦                      ¦

¦                       ¦цензий на отечественные изобре- ¦                      ¦

¦                       ¦тения                           ¦                      ¦

+-------------------------------------------------------------------------------+

#G0Примечание. В приложение не включен ряд терминов показателей качества паркетных изделий (например, рентабельность, энергоемкость и другие), так как они являются общепринятыми для всех видов продукции и определяются по единым утвержденным документам.

#G1Текст документа сверен по:

официальное издание

Госстрой СССР -

М.: Издательство стандартов, 1983